模拟6

一、判断题

1、掌握焊工安全技术操作规程，对于焊工来说是必要的。

2、灰铸铁焊条电弧焊焊补，选择EZFe-2型焊条，采用交流电源。

3、国标《铜及铜合金焊条》(GB/T 3670—1995)规定，铜及铜合金焊条是根据熔敷金属的化学成分来分类的。

4、异种金属焊接时，预热温度主要根据母材的变形大小来确定。

5、复合钢板的对接坡口一般开在复层上。

6、钨极氩弧焊机的调试主要是对电源参数、控制系统的功能及精度、供气系统完好性、焊炬的发热情况等进行调试。

7、不易淬火钢的热影响区中，正火区的组织和性能最好。

8、普通低合金钢焊接时，选用较大的热输入，可以防止产生魏氏组织，但却容易产生淬硬组织。

9、不锈钢产生晶间腐蚀的加热温度是在450～850℃之间，这个温度区间就称为产生晶间腐蚀的“危险温度区”，其中尤以650℃最危险。

10、对焊接接头进行强度计算时，焊缝中允许存在的最大应力称焊缝许用应力。

11、坡口的作用是保证电弧能深入焊缝根部，使根部焊透，便于清除熔渣、较好地成形。而且，坡口能起到调节基本与属与填充金属比例的作用。

12、低碳钢和普通低合金钢焊接时，焊接材料的选择原则是强度、塑性和冲击韧度都不能低于被焊接钢种的最高值。

13、热焊法焊接灰铸铁可有效地防止裂纹和白口组织产生。

14、铸铁焊补，焊前不必将焊补处清理到露出金属光泽。

15、铜及铜合金焊接时产生的气孔主要是氮气孔。

16、 一般来说，只有重要的锅炉压力容器及压力管道焊后才会做水压试验。

17、不论是焊缝表面的缺陷，还是焊缝内部的缺陷，磁粉探伤都是非常灵敏的。

18、焊前预热和焊后保温、缓冷，是焊接灰铸铁时防止产生裂纹和白口组织的主要措施之一。

19、焊接铝及铝合金时，在焊接坡口下面放置垫板的目的是防止产生气孔。

20、钨极氩弧焊焊接铝及铝合金时常用的电源种类和极性是直流正接。

二、单项选择题

(下列每题的选项中，只有1个是正确的)

21、焊工安全操作规程是______的规定文件。

A．技术指导性    B．焊接方法选定    C．从事焊接操作    D．质量再现

22、国家标准《铸铁焊条及焊丝》(GB/T 10044—2006)规定，型号______为灰铸铁焊条。

A．EZC    B．EZCQ    C．EZNi    D．EZV

23、国家标准《铜及铜合金焊丝》(GB/T 9460—2008)规定，型号______为纯铜焊丝。

A．SCu1897    B．SCu4700    C．SCu6800    D．SCu6511

24、球墨铸铁焊补时，需预热到______℃。

A．400    B．500    C．300    D．250

25、铝及铝合金焊接接头的坡口加工应采用______法。

A．等离子切割    B．机械刨削    C．砂轮磨制    D．气割

26、铜及铜合金具有热导率高和液态流动好的特性，因此，常采用______接头。

A．搭接    B．T形    C．角接    D．对接

27、异种金属焊接接头的连接方式主要有______、堆焊隔离法、中间加过渡段法和双金属接头过渡法。

A．间接焊接法    B．直接焊接法    C．栽螺钉法    D．热焊法

28、焊接垫板表面常开一圆弧槽，以保证焊道背面______。

A．减少气孔    B．减少夹渣    C．防止变形    D．良好成形

29、焊接时对氩气纯度的要求是不低于______。

A．   99.50%    B．99.99%    C．98.0%    D．90.0%

30、氩气密度约为空气的______倍，比空气______，焊接时在熔池上方形成一层较好的覆盖层，起到保护作用。

A．1.0    轻    B．1.4    重    C．1.6    重    D．0.9    轻

31、 1Cr18Ni9Ti与Q235-A焊接时，由不锈钢组织图可知，通过选择不同的焊条和控制______，能在相当宽的范围内调整焊缝的成分和组织。

A．焊条    B．熔合比    C．焊接规范    D．焊接电流

32、强度等级不同的普通低合金异种钢进行焊接时，焊缝金属及焊接接头的强度应大于被焊钢中强度最低的钢种，塑性及冲击韧度应不低于相应性能最低的钢种，应根据其中焊接性______的材料选用预热温度。

A．低    B．较差    C．较好    D．无所谓

33、刚性固定法是采用______的手段来减小焊后变形，在焊接薄板时多用这种方法。

A．强制    B．拘束    C．放松    D．收缩

34、焊接铝及铝合金时，易产生的气孔是______。

A．氮气孔    B．一氧化碳气孔    C．二氧化碳气孔    D．氢气孔

35、灰铸铁焊接时，存在的主要问题是焊接接头容易______。

A．未熔合、易变形    B．产生夹渣和气孔

C．产生白口组织和裂纹    D．耐腐蚀性能下降

36、异种金属焊接，选择工艺参数时主要考虑的原则是______。

A．减小熔合比    B．增大熔合比    C．焊接效率高    D．焊接成本低

37、水压试验中，当压力到达试验压力后，要保持恒压一定时间，一般为______min。

A．4    B．40    C．5～30    D．30～40

38、对于长焊缝的焊接，采用分段退焊的目的是______。

A．减小应力    B．减小变形    C．增大刚度    D．减小刚度

39、铸铁冷焊时，焊后锤击焊缝的目的是______。

A．提高焊缝塑性    B．提高焊缝强度    C．减小焊缝应力    D．消除焊缝夹渣

40、焊接残余变形产生的主要原因是焊接过程中产生的焊接应力大于材料的______。

A．抗拉强度    B．屈服强度    C．疲劳强度    D．挤压强度

三、不定项选择题

(下列每题的选项中，有1个或多个是正确的)

41、影响冷裂纹产生的主要因素是焊接接头的______等。

A．应力    B．含氢量    C．淬硬组织    D．尺寸

42、焊接熔池结晶后，焊缝中的杂质大多聚集在______。

A．焊缝中心    B．焊缝边缘    C．焊缝根部    D．任意位置

43、X射线探伤照相法检测，质量为一级的焊缝内不得有任何______。

A．裂纹    B．未熔合    C．未焊透    D．条状夹渣

44、为防止冷裂纹产生，需要预热和焊后热处理，但要控制冷却速度，冷却速度______，会使热影响区产生M—A组元和粗大的贝氏体组织，导致热影响区强度、韧性下降。

A．过慢    B．过快    C．为零    D．不定

45、为限制焊接热输入，应采用______焊的工艺，最好采用______而不用横向摆动的运条方法。

A．多层多道    B．窄焊道    C．宽焊道    D．单面焊

46、 12Ni3CrMoV、10Ni5CrMoV钢属于______焊接结构钢。

A．高强度    B．高合金    C．高韧性    D．低韧性

47、焊接接头的金相试验包括______和微观金相检验两大类。

A．宏观金相检验    B．水压检验    C．低倍检验    D．高倍检验

48、从事锅炉压力容器、压力管道焊接操作的焊工必须进行考试，取得______后才能担任焊接工作。

A．电气焊工安全操作证

B．锅炉压力容器、压力管道焊工合格证(操作证)

C．高级焊工证    D．中级焊工证

49、焊接钢梁和柱时，除防止缺陷外，最关键的问题是要防止______。

A．接头不耐腐蚀    B．接头不等强    C．锌的蒸发    D．焊接变形

50、厚度超过10mm的厚大铝件，为了防止产生变形、热裂纹、未焊透、气孔等缺陷，焊前应预热，一般将工件慢慢加热到______。

A．50～80℃    B．400℃    C．100～300℃    D．400～500℃

答案:

一、判断题

1、A 　 　 2、A 　 　 3、B 　 　 4、B 　 　 5、B 　 　 6、A 　 　 7、A 　 　 8、A 　 　 9、A 　 　 10、A 　 　 11、A 　 　 12、A 　 　 13、A 　 　 14、B 　 　 15、B 　 　 16、A 　 　 17、B 　 　 18、A 　 　 19、B 　 　 20、B

二、单项选择题

21、C 　 　 22、A 　 　 23、A 　 　 24、A 　 　 25、B 　 　 26、D 　 　 27、B 　 　 28、D 　 　 29、B 　 　 30、B 　 　 31、B 　 　 32、B 　 　 33、A 　 　 34、D 　 　 35、C 　 　 36、A 　 　 37、C 　 　 38、A 　 　 39、C 　 　 40、B

三、不定项选择题

41、ABC 　 　 42、A 　 　 43、ABCD 　 　 44、A 　 　 45、AB 　 　 46、AC 　 　 47、A 　 　 48、B 　 　 49、D 　 　 50、C